С достаточной для практики точностью можно считать, что изме​нение размера заготовки поперек волокон (∆В) при изменении влажности древесины на 1 % составляет: для необлицованных кле​еных и неклееных заготовок ∆В=0,00245В∆W; для облицованных клееных и неклееных заготовок ∆B0=0,0055 B∆0.75, где В- номи​нальный размер заготовки, мм; ∆W- величина изменения влаж​ности, %.
При эксплуатации изделий из древесины их влажность меняется в зависимости от перемены влажности и температуры воздуха, воз​действия капельно-жидкой влаги, принятых мер защиты древесины от влаги.

Ориентировочно влажность древесины в изделиях, эксплуати​руемых в различных условиях средней полосы РСФСР, составляет (%): для изделий, эксплуатируемых в отапливаемых помещениях, - 7...13 или в среднем 10±3; для изделий, эксплуатируемых в усло​виях наружного воздуха без воздействия капельно-жидкой вла​ги, - 10...16 или в среднем 10±3; то же, для изделий, на которые воздействует капельно-жидкая влага, - 10...26 или в среднем 18±8.

Пользуясь приведенными выше формулами, можно определить изменения размеров изделий, эксплуатируемых в различных ус​ловиях. Так, увеличение по ширине размера дощатой клееной необлицованной плиты шириной 1000 мм, эксплуатируемой в отапли​ваемых помещениях, при увлажнении на 3 % составит: ∆В=0,00245*1000*3=7,35 мм.

Увеличение размера по ширине облицованной плиты, эксплуати​руемой в аналогичных условиях, составит: АВ0=0,0055- 1000 0.75*3=2,9 мм.

Следовательно, конструктор должен учитывать деформирование древесины, возникающее в радиальном и тангенциальном направ​лениях, и располагать детали в изделии с учетом их деформаций, чтобы неизбежные изменения размеров отдельных конструкций (филенка в рамке) происходили свободно. Только в этом случае в условиях эксплуатации изделие будет оставаться практически неизменным по форме и прочности. Следует еще раз напомнить, что наибольшие изменения размеров бывают у необлицованных заготовок, так как ∆В>∆В0 при одинаковом номинальном размере заготовок.

Коробление плоских клееных конструкций из массива древе​сины (плиты) зависит от расположения волокон и направления годичных слоев древесины в деталях (делянках), из которых долж​на быть склеена конструкция, а также от размера делянок. Клееная конструкция из широких делянок тангенциальной распиловки с расположением годичных слоев в одном направлении коробится в одном направлении, но имеет гладкую поверхность (рис. 2, а). 
Если годичные слои в делянках тангенциальной распиловки распо​ложены попеременно в разных направлениях, то клееная конст​рукция имеет волнообразную поверхность (рис. 2, б). При распо​ложении в делянках радиальной распиловки годичных слоев перпендикулярно плоскости делянки клееная конструкция
[image: image1.jpg]


не коро​бится, однако ее поверхность не будет ровной из-за неодинаковой усушки заболонной и сердцевинной частей делянки (рис. 2, в, г). Применение в клееных конструкциях узких делянок позволяет получить относительно плоские заготовки с ровной поверхностью (рис. 2, д). В таких конструкциях отношение толщины делянки к ее ширине не должно превышать 2 : 3, например делянки толщиной 16 мм должны иметь ширину не более 24 мм. Крупные бруски, склеенные из мел​ких частей, подобранных по направ​лению годичных слоев, также мень​ше подвергаются деформации, чем бруски, изготовленные из целого кус​ка древесины. Поэтому конструиро​вать бруски из древесины нужно так, чтобы неизбежные изменения формы и размеров их были наименьшими. Это достигается применением брусков, склеенных из отдельных частей, по​добранных с таким расчетом, чтобы при неизбежной деформации возника​ющие усилия в деталях уравнове​шивали одно другое. Необходимо правильно учитывать волокнистое строение древесины, так как всякое перерезание ее волокон уменьшает прочность из​готовленной из нее детали. Если, например, принять предел прочности при сжатии вдоль волокон прямолинейных деталей за 100 %, то потеря прочности криволинейной детали вследствие из​менения угла между действующей силой и направлением волокон будет иметь следующую зависимость (по В. А. Куликову):

Угол наклона волокон, град             3
5
10
   15           45

Потеря прочности, %                   2-3      4-8       8-15      10-28        50
При изгибе детали эта величина еще меньше. Следовательно, изделия из древесины следует конструировать с учетом того, чтобы направление волокон древесины совпадало с длиной детали или отклонялось от нее незначительно. Направление волокон в отдель​ных деталях должно совпадать с направлением действия сжимаю​щих или растягивающих внешних нагрузок и быть перпендикуляр​ным направлению изгибающих.

Рассмотренные выше правила конструирования столярно-мебельных изделий, связанные со свойствами древесины, кратко мо​гут быть сформулированы таким образом:

нужно предусматривать работу входящих в изделие элементов так, чтобы неизбежные изменения их линейных размеров происхо-



Рис. 2. Коробление клееных конструкций из массива древе�сины, набранных из делянок с различным расположением во�локон и направлением годич�ных слоев древесины (а-г - из широких делянок, д - из узких делянок)











